Коррозия бетона, вызванная взаимодействием щелочей цемента с кремнезёмом заполнителя

http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=86&dpc=0&dr=5809

По материалам II Всероссийской конференции по бетону и железобетону

В докладе приведен критический обзор современных методов определения реакционной способности заполнителей со щелочами цемента с учётом опыта работы НИИЖБ. Выполненные в НИИЖБ исследования РЩК показывают необходимость использования специальных методов идентификации коррозионного процесса. Результаты испытаний заполнителей различных месторождений с содержанием растворимого кремнезёма от 20 до 4000 ммопь/п показывают недостаточность критерии - количество растворимого в щелочах кремнезёма, принятого в ГОСТ 26663 и ГОСТ 8267 равным 50 ммоль/л.

Коррозия бетона, вызванная реакцией щелочей цемента с кремнеземом заполнителя (РЩК), протекает, как правило, долго и нередко при обследовании конструкций неправильно идентифицируется, поскольку ее внешние признаки имеют сходство с процессами морозной деструкции и коррозии, вызванной агрессивной средой.

Методы определения реакционной способности заполнителей со щелочами цемента разрабатываются РИЛЕМ и в РФ регламентированы стандартом ГОСТ 8269.0, разработанным с учетом рекомендаций РИЛЕМ.

Проблема исследования, диагностики и предупреждения внутренней коррозии бетона, вызванной взаимодействием заполнителя с компонентами цементного камня, не решена полностью и в настоящее время. Наиболее распространённым процессом внутренней коррозии является взаимодействие соединений щелочных металлов (натрия и калия) с кремнезёмом заполнителя. В современных модифицированных бетонах высокое содержание щелочей обусловлено, во-первых, применением цементов с повышенным содержанием оксидов натрия и калия. Повышение количества оксидов натрия и калия в цементах является следствием высокой степени очистки газов, отходящих из цементных печей и возврата цементной пыли в технологический процесс Содержание щелочей в цементах (по Na2O) изменяется от 1 до 2%. При расходе цемента в бетоне от 350 до 700 кг/м3 содержание щелочей в нём изменяется от 3,5 кг/м3 до 14 кг/м3. Во-вторых, количество щелочей в бетоне увеличивается вследствие применения химических, минеральных и органоминеральных добавок, содержащих щёлочи. Во взаимодействие с кремнезёмом заполнителей могут вступать хлориды натрия и калия, проникающие в бетон из агрессивной среды (морские соли, противогололёдные реагенты, засоленные грунты).

Реагировать со щелочами может не только аморфный кремнезём, но и некоторые разновидности 'микрокристаллического кварца, в особенности кварца с нарушенной регулярностью кристаллической решётки. В результате такого взаимодействия на поверхности контакта заполнителя с цементным камнем образуются гидратированные продукты, набухающие во влажных условиях, а в бетоне возникают растягивающие напряжения, вызывающие деформации, образование трещин, снижение прочности и разрушение бетона. В этих случаях на поверхности бетона образуется сетка трещин, затем происходит полная деструкция бетона. В отдельных случаях из пор бетона выдавливаются капли силикатного геля. Известны случаи «отстрела» площадок бетона на поверхности конструкции, когда на дне образовавшегося кратера обнаруживается зерно реакционноспособного заполнителя.

| Таблица 1. Методы испытаний заполнителей на реакционную способность со щелочами цемента |
| --- |
| Страна | Методы исследования |
|  | петро- графи- ческий | хими- ческий | с измерением деформаций | микро- призм | химической усадки | плотности по водопо- глощению |
|  |  |  | при 38°С и влажности 100% | ускоренные при 80°С в раство рах |  |  |  |
|  |  |  | бетона | раствора | NaOH | NaCI |  |  |  |
| Австралия |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Аргенгина | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Бельгия |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Велико британия | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Германия |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| Дания |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| Ирландия | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Италия | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Канада | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Кипр |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Новая Зеландия | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Норвегия |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Россия | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| США | + | + |  | + | + |  |  |  |  |
| Франция |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| Южная Африка |  | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Япония |  | + |  | + |  |  |  |  |  |

Проблема оценки реакционной способности заполнителей осложняется тем, что процессы взаимодействия кремнезёма заполнителей со щелочами цемента протекают крайне медленно и нередко разрушение бетона начинается через 10~20 лет после ввода бетонного сооружения в эксплуатацию. В то же время идентификация процесса крайне затруднена. Внешне процесс разрушения бетона при взаимодействии кремнезема заполнителей со щелочами цемента часто не отличается от повреждений, вызываемых воздействием мороза на бетон и действием ряда агрессивных сред, в том числе сульфатов, других кристаллизующихся в бетоне солей при капиллярном всасывании растворов и испарении.

Длительное время оценку реакционной способности заполнителей со щелочами цемента выполняли методами, аналогичными нормированным стандартами США А5ТМ. Использовались три метода: петрографический, химический с определением количества растворимого в щелочах кремнезёма и отношения количества связанной щёлочи к количеству растворённого SiO; и метод испытании растворных призм во влажной среде при температуре 38°С с измерением деформаций.

Петрографические исследования состоят в установлении в горной породе количества пород и минералов, содержащих Кремнезём в аморфной или скрытокристаллической форме. Такими породами и минералами являются халцедон, опал, тридимит, кристобалит, не кристаллизованное вулканическое стекло, а также цеолиты, аргиллитовые и гидрослюдистые минералы. Петрографический метод используется в процессе разведки месторождений.

В исследованиях заполнителей использовался химический метод определения количества растворимого в щелочах кремнезёма. В качестве критического значения было принято 50 ммоль/л. В дальнейшем, с накоплением экспериментального материала было установлено, что среди пород и минералов, содержащих более 50 ммоль/л растворимого б щелочах кремнезёма, некоторые материалы не вызывают опасных деформаций бетона. В этой ситуации решающее значение приобрели прямые испытания заполнителей в бетоне. Критической величиной деформаций образцов мелкозернистого бетона после 1 года испытаний было принято расширение 0,1%. Этим методом была установлена высокая реакционная способность некоторых песчаников, в которых цементирующей частью является не закристаллизованный кремнезём. Метод определения отношения количества связанной щелочи к количеству растворённого SiO; в отечественной практике практически не применялся.

Длительность испытаний образцов не позволяла оперативно оценивать качество заполнителей для бетона. В связи с этим начались исследования и разработка ускоренных методов испытаний. По состоянию на 1995 г в различных странах мира использовались следующие методы испытаний (таблица 1). Номинально одинаковые методы испытаний бетонных образцов в разных странах существенно различаются в деталях. Для унификации методов испытаний был создан технический комитет при международной организации РИЛЕМ, разрабатывающий методы испытаний заполнителей. К настоящему времени в РФ сложилась следующая практика испытаний заполнителей, закреплённая стандартом ГОСТ 8269 0-97 «Щебень и гравий из плотных пород и отходов промышленного производства для строительных работ.

Методы физико-механических испытаний.

Испытания заполнителей начинаются на стадии разведки месторождения и состоят в минерало-петрографической оценке горной массы (метод 1). Затем выполняется анализ на содержание в заполнителе растворимого в щёлочи кремнезема (метод 2). Далее проводятся ускоренные испытания растворных образцов в 1М растворе NaOH при SOT (метод 3). Длительность испытаний с изготовлением образцов - 3 недели. Исследования заполнителей завершаются испытанием бетонных образцов, которые в течение 1 годэ находятся во влажной среде при температуре 38°С (метод 4). На каждой стадии испытаний даётся оценка заполнителю, «реакционноспособен» или «нереакционноспособен». При получении оценки «нереакционноспособен» дальнейшие испытания прекращаются. При получении оценки «реакционноспособен» выполняются испытания следующим по порядку методом. В случае, если после годичных испытаний бетонных образцов заполнитель оценивается как реакционноспособный, принимаются специальные технологические меры по предотвращению повреждения бетона: используются портландцементы с содержанием щелочей до 0,6%, применяются шлакопортландцементы и другие.

В таблице 2 приведены результаты испытаний отечественных заполнителей вторым и третьим методами, выполненными в лаборатории коррозии НИИЖБ.

| Таблица 2. Результаты испытаний заполнителей (методы 2 и 3) |
| --- |
| Вид заполнителя | Содержание растворимого в щелочах кремнезёма . | Деформации образцов , %, в течение ... суток |
|  | ммопь / л | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Пемза | 134 | 0,010 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,039 | 0,047 |
| Перлиг | 134 | 0,16 | 0,013 | 0,017 | 0,037 | 0,091 | 0.106 |
| Шлак | 130 | 0,010 | 0,006 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,014 |
| Кварцито - песчаник | 227 | 0,006 | 0,027 | 0,045 | 0,053 | 0,061 | 0,070* |
| Яшмэ 1 | 464 | 0,010 | 0,013 | 0,031 | 0,0-29 | 0,031 | 0,030 |
| Яшма 2 | 1032 | 0,012 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,026 | 0.023 |
| Гравий ТПИ -1 | 345 | 0,011 | 0,024 | 0,035 | 0,036 | 0,045 | 0,051 |
| Гравий «М . Кавып» | 471 | 0,006 | 0,012 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,024 |
| Гравий «Ардаши» | 501 | 0,006 | 0,012 | 0,025 | 0,019 | 0,027 | 0,029 |
| Гравий ТПИ -2 Сланцы и кварциты | 1014 | 0,020- | 0,035 | 0,051 | 0,061 * | 0,059 | 0,071 |
| Академическим щебень 5-20 мм | 465 | 0,033 | 0,029 | 0,052 | 0,059 | 0,064 | 0,077 |
| Хрсшцовский щебень 3-20 мм | 43 | 0,012 | 0,019 | 0,029 | 0,053 | 0,062 | 0,081 |
| Орешки некий щебень 5-10 мм | 338 | 0,017 | 0,024 | 0,026 | 0,054 | 0,062 | 0,075 |
| Вяземский щебень 3-10 мм | 364 | 0,015 | 0,025 | 0,032 | 0,047 | 0,058 | 0,069 |
| Сланец | 20 | 0,017 | 0,075 | 0,038 | 0,091 | 0.131 | 0,145 |
| Стекло «Пирекс» | 4768 | 0,043 | 0,041* | 0,041 | Образцы разрушились |

Полученные результаты показывают, что критерий - содержание растворимого в щелочах кремнезема 50 ммоль/л не характеризует действительной реакционной способности заполнителя со щелочами цемента в бетоне. Образцы заполнителя гравия и яшмы не показали опасного развития деформаций при содержании растворимого в щелочах кремнезема 500-1000 ммоль/л. Сланец, содержащий 20 ммоль/л растворимого в щелочи кремнезема, показал деформации 0,145 %, что превышает критическую величину 0,1%. С другой стороны, реакционноспособные заполнители не обнаруживают развития деформаций, если в состав бетона не вводятся значительные количества (более 10 кг/м3 в пересчёте на Na2O) добавок соединений щелочных металлов, формиата натрия NaCOOH, гидроксида натрия NaOH и нитрита натрия NaNO2 (таблица 3).

| Таблица 3. Результаты испытаний бетона (метод 4) |
| --- |
| Маркировка образцов | Содержание Na2O, %, массы цемента | Вид и количество добавок, %, массы цемента | Деформации, %, после испытаний, месяцы |
|  |  |  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | 0.50 | - | 0,002 | 0.002 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 2 | 0,89 | - | 0,009 | 0,013 | 0 061 | 0,065 | 0,072 |
| 3 | 1,80 | 2,0NaCOOH | 0,008 | 0,018 | 0,060 | 0,063 | 0,073 |
| 4 | 2,90 | 2,6NaOH | 0,005 | 0,027 | 0,065 | 0,078 | 0,106 |
| 5 | 2,71 | 4,0 NaCOOH | 0,007 | 0,025 | 0,083 | 0,085 | 0,095 |
| 6 | 4,48 | 8,0 NaNO2 | С 026 | 0,040 | 0,101 | 0,106 | 0,123 |

В испытаниях использован бетон состава Ц:П:Щ=1:1,55:2,8, В/Ц=0,55 Расход цемента 400 кг/м3. Бетон состава 1 изготовлен на портландцементе Красноярского завода. В заполнителях содержание SiO2 растворимого 37 ммоль/л. Бетоны 2~6 изготовлены на портландцементе Воскресенского завода. Содержание SiO2 растворимого в бетонах 2 и 4 - 302 ммоль/л (Вяземский карьер, щебень из гравия, основной потенциально реакционный минерал - кремень). Бетоны 3, 5, 6 изготовлены на Карнаутском щебне (вулканический шлак) с содержанием SiO2, растворимого - 315 ммоль/л. Сопоставляя результаты исследований химическим методом и методами измерения деформаций образцов, следует признать, что химический метод может быть использован только на предварительном этапе оценки месторождений заполнителей. В любом случае возможность развития реакции «щёлочь-заполнитель» должна быть проверена испытаниями с измерением деформаций.

Методы определения реакционной способности заполнителей за рубежом

За рубежом разработкой методов определения реакционной способности заполнителей занимается Международный союз испытательных лабораторий РИЛЕМ в лице технического комитета ТК 191-ARP. В работе комитета участвует около 20 стран мира, в том числе и Россия.

РИЛЕМ подготовлены или находятся в стадии разработки методы испытаний заполнителей, образующие следующий комплекс (таблица 4):

| Таблица 4. Методы испытаний заполнителей, разработанные и разрабатываемые РИЛЕМ |
| --- |
| Шифр метода | Наименование метода |
| AAR-1 | Петрографический метод |
| AAR-2 | Ускоренный метод испытаний растворных образцов [1] |
| ААR-3 | Метод испытаний бетонных призм [2] |
| AAR-4 | Ускоренный (60oС ) метод испытаний бетонных призм [3] |
| AAR-5 | Испытание карбонатных заполнителей |

Петрографический метод, ускоренный метод испытания растворных образцов и метод испытания бетонных призм используются в РФ (ГОСТ 8269.0-97). Метод определения количества растворимого в щелочи кремнезема не входит в состав методов, разрабатываемых РИЛЕМ. Как отмечено выше, этот метод не характеризует возможности разрушения бетона на испытываемом заполнителе. Существенно новыми являются методы AAR-4 «Ускоренный (60°С) метод испытаний бетонных призм» и AAR-5 «Испытание карбонатных заполнителей».

Ускоренный (60°С) метод испытаний бетонных призм AAR-4

Данный метод отличается от метода испытаний бетонных призм AAR-3 существенно уменьшенном длительностью испытаний - 20 недель по сравнению с 1 годом по AAR-3. Испытания выполняются при температуре 60°С, тогда как по AAR-3 образцы испытывают при температуре 38°С Испытания выполняются во влажной среде (в герметичной ёмкости во влажной ткани).

С увеличением объема строительства и исчерпанием старых месторождений в производство вводятся новые материалы, нередко с высоким содержанием реакционноспособных компонентов. Назревает проблема использования в качестве заполнителей доломитизированных известняков и доломитов.

Метод испытаний карбонатных заполнителей AAR-5

В настоящее время комитетом ТК 191-ARP разрабатывается метод испытаний карбонатных заполнителей AAR-S. Метод предназначен для оценки возможности коррозии заполнителя из доломитизированного известняка или доломита. В основе он близок к методу AAR-2, но имеет определённые отличия.

Процедура испытаний включает следующее. Образцы после изготовления и извлечения из форм помещают в среду с температурой 80°С и после 24-часовой выдержки погружают в 1М раствор щёлочи NaOH при температуре 80°С. Периодически измеряют деформации расширения образцов. Отличие метода OT AAR-2 состоит в том, что применяют более крупный заполнитель - фракцию 4~8 мм (в AAR-2 фракция Q-4 мм). Размер образцов в методе AAR-5 равен 40x40x160 мм, тогда как в AAR-2-25x25*285 мм. Используют цемент с содержанием щелочей (Na2O+0,658 K2O) 0,9-1,1%. Удельная поверхность цемента - не менее 450 м2/кг. Испытания в растворе щёлочи продолжаются в течение 28 суток. Критерий опасного расширения для указанного метода в РИЛЕМ не разработан, однако в Китае в качестве критической величины принята 0,1%.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- Проанализированы отечественные и зарубежные методы испытаний реакционной способности заполнителей со щелочами цемента. Показано, что применяемый в РФ метод определения количества растворимого в щелочах кремнезема не позволяет сделать вывод о реакционной способности заполнителя и при переработке стандарта должен быть исключен.

- Разрабатываемые Техническим комитетом ТК 191-ARP РИЛЕМ новые методы испытаний требуют проверки на российских материалах, особенно при испытании заполнителей из доломитизированного известняка и доломита.

- Испытан ряд отечественных заполнителей, в том числе отличающихся высоким содержанием растворимого в щелочах кремнезема. Испытания показали, что многие заполнители, ранее оцененные химическим методом как реакционноспособные, не вызывают разрушения бетона.

Технологии бетонов »

Н.К. Розенталь, к.т.н., зав. сектором, Г.В. Любарская, с.н.с., НИИЖБ

Концепция инновационной деятельности »

Методика (методология) научных исследований »

Материалы »

No. 5/2005
03.04.2006